Mesure de puissance sur machine

Sommaire

1. Le besoin des usineurs	4

2. Moyens de mesure de la puissance	5

2.1 Wattmètre machine	5

2.2 Le système Cut Optimizer	6

2.3 Platine de mesure Kistler	8

3. Résultats des essais	9

3.1 Introduction	9

3.2 Définition du COM fraisage (d’après la norme NFE 66520-4)	9

3.3 Méthodologie d’obtention du COM fraisage (d’après la norme NFE 66520-5)	10

4. Conclusion	21

5. Annexes	22

5.1 Données Cut Optimizer	22

5.2 Données Platine Efforts Kistler	22

Le besoin des usineurs

- Le besoin des  « usineurs » est la maîtrise du procédé d’usinage, à savoir  :

- mettre au point un processus d’usinage ;

- évaluer comparativement des produits (outils, lubrifiants…) ;

- valider un processus d’usinage ;

- capitaliser sur le savoir-faire ;

- améliorer la productivité ;

- stabiliser un process …

Au-delà de ces besoins, l’opération d’usinage comprend une multitude de facteurs qui  agissent sur le processus. Ces facteurs présentent des caractéristiques spécifiques et des degrés de variabilité propres.

Figure 1 : facteurs agissant sur l’opération d’usinage

Pour appréhender l’opération d’usinage et anticiper les impacts de chacun des facteurs, la méthodologie du Couple Outil Matière (COM) permet de définir le domaine de fonctionnement d’un outil dans une matière et les conditions d’utilisation associées.

Cette méthodologie est une approche expérimentale normalisée NF E 66-520- parties 1 à 8, basée principalement sur la mesure de la puissance consommée par la broche et convertie en énergie spécifique de coupe.

L’analyse de cette énergie spécifique de coupe permet de :

- définir les domaines d’utilisation ;

- comparer des produits ;

- quantifier un processus d’usinage.

Moyens de mesure de la puissance

Wattmètre machine

Ces dispositifs mesurent la puissance à la broche de la machine, soit dès son origine par le constructeur, soit ultérieurement (ex: Watt pilote de Digital Way permettant la surveillance de l’usinage…).

Le système Cut Optimizer

Figure 2 : système Cut Optimizer

Le système comprend :

- un Wattmètre à sortie numérique ;

- un logiciel de traitement ;

- les connections (machine et PC).

Ce système a été développé dans le cadre du projet MAÂT et est distribué par la société Spring Technologies.

Figure 3 : présentation du logiciel

Figure 4 : relevé d’opération d’évolution de puissance

Platine de mesure Kistler

Pour comparer l’opération avec une opération de fraisage, une platine de mesure d’efforts et des amplificateurs de charge associés raccordés au logiciel Kistler Dynoware est utilisée.

Figure 5 : platine de mesure d’efforts

Remarque : la mesure des efforts peut également être raccordée à un module spécifique du logiciel Cut Optimizer (module différent).

A partir de la composition des efforts moyens Fx, Fy, on calcule un effort résultant moyen Fr dans le plan XY qui est très proche de l’effort tangentiel moyen Ft (car l’effort radial est faible). La valeur de la puissance de coupe totale Pc est Pc=Ft x vc/60.

Figure 6 : dispositif d’exploitation des mesures avec Cut Optimizer puissance et Kistler

Résultats des essais

Introduction

Les essais effectués sont analysés au fur et à mesure de l’étude sur la base de la méthodologie   COM et de ses différentes étapes :

- opération : fraisage combiné en avalant, soufflage d’air comprimé ;

- matière : acier faiblement allié pour moule d’injection 40 CrMnMo8 R=1050 MPa ;

- machine utilisée CU EX14 Huron 5 axes (N=14000 tr/min, P=25 kW, HSK 63).

Figure 7 : machine utilisée CU EX 14 Huron 5 axes

Définition du COM fraisage (d’après la  norme NFE 66520-4)

Description de l’outil utilisé

Type

- matériau et revêtement : carbure monobloc revêtu TAX (TiAlN PVD) ;

- caractéristiques : fraise cylindrique 2 tailles à queue cylindrique de géométrie, adaptée au fraisage combiné ébauche mais non conseillée en rainurage.

Article

- formes, dimensions, géométries :

- référence fournisseur : Walter PWZ H3021117-12,

- diamètre nominal  d = 12 mm,

- longueur totale Lt = 80 mm,

- longueur de coupe Lc = 26 mm,

- nombre de dents géométriques Zg = 4,

- pas de la denture : régulier,

- angle d’hélice s = 45°,

- positionnement de l’arrêté de coupe :

- angle d’attaque r = 90°,

- coupe au centre.

Paramètres du COM

#### Paramètres limites

- engagement axial ap mini-maxi ;

- engagement radial ae mini-maxi.

Figure 8 : engagement axial et radial

- épaisseur de coupe maxi h mini-maxi ;

- avance par dent fz mini-maxi ;

- vitesse de coupe vc mini ;

- durée de vie T mini-maxi.

#### Paramètre de liaison

- section de coupe AD maxi ;

- débit de copeaux Q maxi ;

- exposants et constante du modèle généralisé de Taylor : vc.apF.fzE.TG.(ae/d)D = C.

#### Paramètres auxiliaires

- Wc énergie spécifique de coupe ;

- Wc = (60.Pc)/Q.

Méthodologie d’obtention du COM fraisage (d’après la norme NFE 66520-5)

Essai de qualification

Objectif

- outil compatible ;

- point de départ de la procédure.

Méthodologie

- point de fonctionnement acceptable et stable (copeau, énergie de coupe, durée de vie, état de surface; usure) ;

ae=6 mm (d/2), ap=12 mm (d), vc=100 m/min, fz=0.04 mm.

Détermination de vc min

Objectif

- limite basse de vitesse de coupe.

Méthodologie

- ap, ae, fz du point de fonctionnement ;

- variation de vc avec mesure de puissance, observation d’usure et phénomènes perturbateurs ;

- calcul de l’énergie spécifique de coupe Wc.

Interprétation des résultats

- décrochement de Wc et/ou de l’état de surface en fonction de vc ou variation limite.

#### Essais effectués

Procédure particulière : plusieurs essais ont été effectués à partir du point de fonctionnement  pour déterminer l’influence des paramètres fz, ap, ae sur la détermination du vc min.

- variation vc pour 2 fz ( ap=12, ae=6, fz=0.04 et 0.06 mm)

Figure 9 : variation vc pour 2 fz (ap=12, ae=6, fz=0.04 mm)

Point de qualification : vc min Cut = vc min  platine =90 m/min.

Figure 10 : variation vc pour 2 fz ( ap=12, ae=6, fz= 0.06 mm)

Point de qualification : vc min Cut= vc min platine=120 m/min.

- variation de vc pour un autre ap,  (ap=18,  ae=6,  fz=0.04 et 0.06 mm) :

Figure 11 : variation vc pour fz ( ap =18, ae=6, fz =0.04 mm )

Point de qualification : vc min Cut = 70m/min (mais variation faible)  vc min platine non déterminée (Wc croissant).

Figure 12 : variation vc pour fz ( ap =18, ae=6, fz =0.06 mm )

Point de qualification : vc min Cut = 100 m/min (mais variation faible)  vc min platine non déterminée (Wc croissant).

- variation de vc pour un autre ae,  (ap=12, ae=3,  fz=0.04 et 0.06 mm)

Figure 13 : variation vc pour fz ( ap =12, ae=3, fz =0.04 mm )

Point de qualification : vc min Cut et  vc min platine  non déterminées (variation faible ou Wc croissant).

Remarque : les valeurs de Wc sont plus élevées que dans les essais précédents car pour une même avance, l’épaisseur de copeau maxi est plus faible car ae=3.

Le fonctionnement de l’outil (bruit..) parait moins bon. Les résultats en témoignent car   hmin=0.04mm. Dans cet essai hmin est proche de 0.035 mm.

Figure 14 : variation vc pour fz (ap =12, ae=3, fz =0.06 mm)

Point de qualification : vc min Cut et vc min platine non déterminés (variation faible ou Wc croissant).

Le fonctionnement de l’outil paraît moins efficace.

- conclusion sur le vc min :

- remarque 1 : le vc min varie  suivant les engagements et est souvent très difficile à déterminer (faible variation ou croissance du Wc). Une valeur de vc min=90 m/min issue de la  variation la plus nette est retenue.

- remarque 2 : les mesures  de puissance et par conséquent le calcul du Wc issu du Cut- optimizer ne sont pas vraiment incohérents, sauf pour ae = 3 mm.

Détermination de la zone hmin-hmax

Objectif

- limite basse et haute de l’épaisseur de coupe maxi adaptée.

Méthodologie

- ap, ae point fonctionnement, vc>vc min ;

- variation de l’épaisseur de coupe avec mesure de puissance ;

- observation de l’usure et phénomènes perturbateurs ;

- calcul de l’énergie spécifique de coupe.

Traitement

- interprétation des résultats ;

- décrochement de Wc en fonction de h vers les valeurs mini ou variation  limite ;

- décrochement de Wc en fonction de h vers les valeurs maxi ou valeur max de h par acceptation du copeau ou apparition de phénomènes perturbateurs.

Figure 15 : H épaisseur de coupe maxi

#### Essais effectués

- variation de h avec ap=18 mm ae= 6 mm, vc>vc min soit vc=100 m/min

Figure 16 : variation h pour fz ( ap =18, ae=6, vc=100

Conclusion sur h (épaisseur maxi de coupe) :

h min = 0.04 mm, h maxi ne peut être déterminé car Wc est décroissant jusqu’à 0.2 mm (valeur élevée) et malgré un bon fonctionnement, ces essais courts ne donnent pas d’indication sur la durée de vie et sont à considérer avec prudence car le débit copeaux est supérieur à 200 cm3/min.

Détermination des données limites

Objectif

- limite haute de section de coupe AD et débit de copeaux Q max ;

- les valeurs ap min, ap max, ae min, ap max, en fonction du mode d’utilisation de l’outil et ses caractéristiques géométriques.

Obtention de AD=ap x ae

Méthodologie

- ap, ae point fonctionnement, vc>vc min, h > h min ;

- évolution ap et/ou ae avec mesure de puissance ;

- observation de l’usure et phénomènes perturbateurs ;

- calcul de l’énergie spécifique de coupe.

Traitement et  interprétation des résultats

- si le  mode de dégradation est catastrophique ou en présence d’un phénomène perturbateur, arrêt et choix de AD avec une sécurité.

Obtention de Qmax

Méthodologie

- ap et ae obtenu pour AD max ;

- vc=vc utilisé pour AD max, h = h utilisé pour AD max ;

- augmentation régulière de h jusqu’à h max ;

- puis augmentation de vc sous h max.

Mesure de puissance

- observation de l’usure et phénomènes perturbateurs ;

- calcul de l’énergie spécifique de coupe.

Traitement/interprétation des résultats

- si mode de dégradation catastrophique ou phénomène perturbateur, arrêt et choix de Q avec une sécurité.

#### Essais effectués

Détermination AD max

- l’engagement axial ap maxi a été choisi géométriquement à environ 70 % de la longueur taillée utile soit ap=18 mm (sécurité) ;

- variation de ae avec ap maxi=18, h constant >h min soit h=0.05 mm, vc > vc min soit vc=100 m/min.

Figure 17 : variation ae pour …..

Conclusion  sur ae et AD max

On peut observer d’après la courbe d’évolution du Wc que le meilleur fonctionnement est

3 < ae< 8 mm. Des essais effectués dans d’autres matériaux avec cette fraise montrent que la courbe d’évolution présente un bon comportement avec ae. Lors de l’appréciation de l’usinage,  ae=3mm montre un comportement (ressenti, bruit usinage) moins bon. En outre, cette fraise n’est pas adaptée au rainurage.

On peut estimer les données limites suivantes : 4 < ae < 8 mm et AD max = 18 x 8 soit 144 mm2

Détermination Q max

Remarque : pour cette étape, nous n’avons effectué que la variation de h (épaisseur maxi de coupe) car les débits copeaux sont déjà très élevés. De plus la valeur de Q max en augmentant vc est à manier prudemment car les essais courts ne permettant pas une appréciation de la durée de vie.

Variation de h avec AD max soit ap=18 ae=8 mm et vc>vc min soit vc=100 mm

Figure 18 : variation Q pour fz ( ap =18, ae=8, vc=100

Conclusion sur Q max

Nous avons arrêté l’essai à h=0.12 mm par précaution, car cette étape peut provoquer une rupture de dent (effort de coupe sur la dent dépendant de ap et h). On obtient pour ces conditions un débit en fin d’essai Qmax=183cm3/min très important pour une fraise monobloc. On peut vérifier une décroissance du Wc ce qui est normal lorsque l’épaisseur de coupe augmente.

Essais d’usure

#### Rappel du COM complet

Objectif

- déterminer les exposants et la constante du modèle de loi de Taylor généralisée :

vc.TG.apF.fzE.(ae/d)D = C

Méthodologie

- 8 essais d’usure avec :

- respect de AD max et Q max,

- vc>vc min, h min < h < h max, ap min < ap < ap max, ae min < ae < ae max,

- critères de durée de vie : VB, Pc, Efforts, bruit, vibration,

- essais tels que les plages des paramètres soient balayées et que les durées de vie obtenues soient dans une plage compatible avec l’usage attendu.

Traitement et interprétation des résultats attendus

- calcul des exposants et constante, écarts type, analyse critique des résultats obtenus.

#### Essais de durée de vie réalisés

Remarque : le Couple Outil Matière complet nécessite 8 essais de durée de vie avec les paramètres de coupe choisis dans le domaine de fonctionnement déterminé au préalable, mais est très consommateur de matière. C’est pourquoi, nous avons effectué 3 essais de durée de vie avec une valeur  maximum T= 60 min en visant une section AD et un débit Q assez élevé. Dans ces conditions, on ne peut pas déterminer les paramètres du modèle de durée de vie. On peut cependant déterminer quelques tendances sur l’influence de la vitesse et l’avance par dent.

Résultats (3 combinaisons des paramètres, soufflage air comprimé) :

  - ap= 18 mm, ap=6 mm AD=108 mm2, avec h=fz=0.08 mm et vc élevée de 150m/min (Q= 140 cm3/min) pour avoir une évolution d’usure rapide

  - influence de vc sur durée de vie T: ap = 18 mm, ap =6 mm AD = 108 mm2, avec h=0.08mm et vc=120 m/min (Q= 110 cm3/min)

  - influence de h sur T: ap = 18 mm, ap = 6mm, AD = 108 mm2, avec h=0.06mm et vc=120  m/min (Q= 83 cm3/min)

Analyse  des essais

  - usure-durée de vie : les courbes comparatives d’usure sont les suivantes :

Figure 19 : courbes comparatives d’usure

Pour un critère d’usure en dépouille donné :

- VB=0.07 mm vc=150 m/min h=0.08 mm T=20 min (écaillages à VB=0.1)

Performances Q=140 cm3/min volume total enlevé V=2800 cm3

- VB=0.07mm vc=120 m/min h=0.08 mm T=43 min soit une durée de vie approximativement doublée en diminuant la vitesse de 20%.

Performances Q=110 cm3/min Volume total enlevé V=4730 cm3

- VB=0.07 mm vc=120 m/min h=0.06 mm T=49 min soit une durée de vie légèrement

améliorée d’environ 15% pour une diminution d’épaisseur de coupe de 25 %.

Performances Q=83 cm3/min Volume total enlevé V=4067 cm3

  - puissance

La puissance de coupe a été mesurée régulièrement sur le Cut-optimizer durant la durée de vie.

Figure 20 : mesure de la puissance de coupe

On trouve une augmentation de 10 à 15% de la puissance au terme des essais de durée de vie.

### Essais de détermination des paramètres auxiliaires

#### Objectif

  - déterminer les coefficients permettant d’évaluer les puissances, couples et efforts tangentiels.

Méthodologie

  - modèles Wc = Pc/Q et Wc = Wc ref.(h ref/h)mc avec données issues des 	essais précédents.

Traitement et interprétation des résultats

  - calcul de Wc ref et mc, écarts type, analyse critique.

#### Essais

#### l’ensemble des essais permet d’avoir beaucoup d’informations. Par exemple l’essai de variation d’épaisseur de coupe conduit à Wc=29.5 h-0.12

Conclusion

La mesure de puissance sur machine est indispensable à l’obtention du Couple Outil Matière mais plusieurs remarques peuvent être faites :

- Couple Outil Matière : la détermination des paramètres limites est délicate car le processus de coupe ne suit pas toujours les modèles courants. Par exemple, le coefficient Wc peut varier très peu ou croître continument. On observe aussi dans nos essais que la détermination du vc mini peut être dépendante du choix du point de fonctionnement de départ. Il faut préciser que quelques essais de durée de vie sont indispensables. Ce sont eux qui permettent de recaler les valeurs limites des paramètres obtenues lors d’essais sur un  temps très courts.

- mesure de puissance : les différences entre Cut Optimizer et puissance issues de la mesure des efforts sont dues :

  - pour la mesure des efforts : le calcul est effectué avec des approximations à partir des efforts moyens (force tangentielle assimilée à l’effort résultant dans le plan XY) ;

  - pour le Cut Optimizer : le branchement est rapide à l’entrée de la machine mais il mesure la différence entre la puissance à vide et la puissance totale pour l’ensemble des éléments de la machine. La mise en route d’éléments accessoires à la coupe (graissage, ventilation…) peut s’effectuer pendant une mesure donc se détecter. Elle peut se produire entre 2 points d’essais et perturber les niveaux. Un branchement au niveau de la broche machine est  préférable.

Pour cette combinaison d’essai et d’environnement, un ensemble de conditions d’utilisation performantes issues du COM  et correspondant à une durée de vie d’environ 60 min serait : ap=18 mm / ae = 6 mm / h=fz=0.05-0.06 mm / vc=100 m/min.

Annexes

Données Cut-optimizer

Données Platine Efforts Kistler

- Vc min

- Détermination hmin-hmax

- Détermination AD max (variation ae à h constant)

- Détermination de Q max

Remarque : lorsqu’on  examine les efforts moyens Fx et Fy par rapport à l’effort Ft moyen, on remarque que  lorsqu’ae évolue de 3 mm à 6 mm, le ratio Fx/Ft varie de 0.5 à 0.25 et le ratio Fy/Ft varie de 0.85 à 0.95.

Saisir votre texte au-dessus de cette ligne, ne pas effacer cette ligne, contient le signet Repere Corps 33